LE LABORATOIRE Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode Vêtements Année 2010-2011 Nom : Classe : Professeurs : Gaboreau- Guitton- Prodhomme

Sommaire

- Pourquoi des essais en laboratoire sur les matériaux ?                     p3

- Présentation du matériel du lycée léonard de Vinci                           p4

- La normalisation                                                                                 p5

- Identification des matières textiles par combustion                            p6

- Stabilité dimensionnelle au lavage _ Machine à laver le linge           p7-8

- Ecart angulaire                                                                                   p9-10

- Résistance des teintures _ Chrockmeter                                           p11-12-13

- Test de boulochage _ Abrasimètre                                                    p14-15

- Mesure d’épaisseur _ Mesureur d’épaisseur                                     p16

- La masse surfacique _ Balance électronique                                    p17-18-19

- Mesure du tombant d’un matériau_ Le drapéomètre                       p20-21

- Aptitude du matériau à s’imprégner d’eau_ Spray test                     p22-23

1- Pourquoi des essais en laboratoire sur les matériaux ?

- BUT :

A chaque mise au point de modèle,  on doit s’assurer de la qualité :

- Des matières sélectionnées

- Des  fournitures  utilisées

On ne doit pas mettre sur le marché des vêtements dont les matériaux comportent des risques.

Pour cela, on doit faire les tests qui s’imposent :

- Au laboratoire d’essai de l’entreprise

- Dans un des laboratoires nationaux

Suite à ces tests, différentes caractéristiques seront révélées et permettront :

- D'adapter le matériau à la fonction pour laquelle on le destine en justifiant le bon choix :

- de son esthétisme (forme, couleur, toucher, coupe)

- de son usage (vêtement pour se vêtir, gant pour se laver, serpillière pour nettoyer).

- De choisir le matériel et de prendre les précautions nécessaires au cours de sa transformation en produit.

- De définir l'entretien, en créant ainsi un produit de qualité satisfaisant le demandeur (client ou utilisateur).

- RÔLE DU LABORATOIRE D'ENTREPRISE

- Décrire :   - les caractéristiques particulières

- les performances exigées pour chaque tissu choisi.

-Élaborer les procès-verbaux correspondants à chacun des essais afin de formaliser (traçabilité) et de     répondre aux clients lors d'éventuels litiges.

- À QUEL STADE ?

- à la conception :

  - échantillons

  - prototype

- à la réception :

  - produit fini

- QUELS TESTS PRATIQUER ?

On choisira les tests nécessaires selon :

- le type de produit :

- Blouson de motard

- Manteau

- Maillot de bain

- les propriétés attendues :

- Thermique

- Imperméabilité

- Teintures résistantes aux UV, ....

- les matières utilisées :

- Drap de laine

- Jean

- Enduit PU, ....

2- Présentation du matériel du lycée

| Balance électronique : Permet de mesurer le poids de l’étoffe au m² Machine à laver : Permet de contrôler : la stabilité dimensionnelle après lavage la résistance de la teinture au lavage | Microscope / compte fils : Permettent d’identifier le type d’étoffe et ses caractéristiques de tissage. |
| --- | --- |
| Crockmeter : Permet de constater : La résistance des teintures au frottement - Mesure du dégorgement - Mesure de la dégradation | Fer à repasser: Permet de vérifier : La résistance au repassage Le comportement de la matière au cours du repassage. |

| Abrasimètre / Boulochage : Permet d’observer la résistance au boulochage à l’abrasion |  |
| --- | --- |

Micromètre :

Permet de déterminer

l’épaisseur de la matière

Drapéomètre :

Permet de déterminer le tombé d’une étoffe.

Spray test:

Permet de contrôler l’aptitude du matériau

à s’imprégner d’eau

3- La normalisation

Les matériels de laboratoire et les essais répondent

aux normes en vigueur.

- Normes internationales (ISO)

Ex : ISO 105-E04 : 1994(f), solidité des teintures

- Normes françaises (NF)

Ex : NF G07 121, boulochage

- Normes européennes (EN)

Ex : NF EN 20139, imperméabilité à l’eau

Chaque norme

décrit une méthode pour déterminer la résistance des matériaux à différents tests, ces normes doivent être respectées pour que les tests soient validés.

4- Identification des matières textiles par combustion

BUT

C’est un moyen simple qui permet d’identifier la composition de  la matière textile

5 éléments seront pris en compte :

- Comportement à l’approche de la flamme (rétraction, fusion,…)

- Comportement dans la flamme (vitesse de combustion, décomposition,…)

- Odeur

- Comportement retiré de la flamme

- Nature et aspect des cendres

Autres méthodes utilisées pour identifier la composition :

- par un examen microscopique

- par dissolution

- par coloration

MODE OPERATOIRE

- Approchez la flamme

- Notez ce que vous observez

- Dans la flamme, notez ce que vous voyez, ce que vous sentez

- Eloignez la flamme, notez

- Indiquez l’aspect des résidus (couleur, qualité…)

- Complétez le tableau pour chacun des matériaux

| Échantillon : Composition | Comportement à l’approche de la flamme | Comportement dans la flamme | Odeur | Comportement retiré de la flamme | Nature et aspect des cendres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5- Stabilité dimensionnelle au lavage. Matériel : Machine à laver le linge NF G 07 123 + NF G 07 127 + NF G 07 136

BUT

- Observer le comportement du matériau à l’entretien :

- Modifications dimensionnelles

- Modification de l’aspect

- Adapter le code d’entretien

EPROUVETTE

(Dimensions en cm)

MODE OPERATOIRE

- Couper  1 éprouvette de 60cm x60cm

- Tracer des repères sur les éprouvettes à  l’encre indélébile

(Ou matérialiser les repères par des  piqûres)

Les mesures sont prises sans tension  ni déformation

- Tracer le DL

- Fixer sur les éprouvettes un témoin de coton blanc (5X5 cm)  (pour déterminer s’il y a dégorgement)

- Surjeter les bords

- Cranter le surfilage tous les 5 cm

- Peser les éprouvettes sur la balance de précision

- Laver avec de la lessive les éprouvettes  à 30° ou 40° ou 60° ou 95° (choix à faire selon composition et type de produit)

- Sécher sur fil à l’air libre

- Mesurer la distance entre les repères  	1-2-3 sens chaîne

1-2-3 sens trame

11- Calculer le % de retrait

2% à 3% est la TOLERANCE de retrait acceptée

12- Peser l’éprouvette sur la balance de précision

13- Déterminer sa perte de masse

14- On pourra dans le même temps observer

Le dégorgement (avec l’échelle des gris clairs, indice de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donc pas de dégorgement)

La dégradation (avec l’échelle des gris foncés, indice de 1 à 5, 5 étant la meilleure note, donc pas de dégradation)

MATERIAUX échantillon (composition, armure, tricot)

STABILITE DIMENSIONNELLE

Cocher l’essai réalisé Noter la vitesse d’essorage (en tours/minute) : Lavage machine à 40°C _________________tr/min Lavage main à 40° Lavage machine à 60° Noter la durée du lavage :_________ Lavage machine à 95°

RETRAIT en CHAINE Avant lavage; Après lavage. C1; C’1. C2; C’2. C3; C’3. C moyenne; C’ moyenne. Formule; Calcul. Retrait en % = C – C’ x 100 C.

| RETRAIT en TRAME Avant lavage; Après lavage. T1; T’1. T2; T’2. T3; T’3. T moyenne; T’ moyenne. Formule; Calcul. Retrait en % = T – T’ x 100 T. |
| --- |
| Masse initiale |  |
| Masse après essai |  |
| PERTE DE MASSE AU LAVAGE |  |
| Indice de dégorgement |  |
| Indice de dégradation |  |
| CONCLUSION : |  |

6- Ecart angulaire Matériel : Règle Equerre NF G 07 153

PRINCIPE

Un tissu présente un écart angulaire lorsque les filés de trame ne sont pas perpendiculaires aux filés de chaîne.

L’écart angulaire mesure la dénivellation « h » subie par les fils de trame sur une distance « d » dans le sens de la largeur :

lisière

lisière

tissu

équerre

Règle

Fil de trame

h

d=1m

Le tissu dans la zone de mesure ne doit pas être froissé, chiffonné ou déformé

Cette mesure se fait de préférence au moment de la visite des pièces sur la table de visite.

MATERIEL UTILISE

- équerre

- règle

FORMULE POUR MESURER UN ECART ANGULAIRE RECTILIGNE

écart angulaire en %  =  hd x 100

RESULTAT

Distance d =                                                                        Hauteur h =

écart angulaire en %  =  hd x 100 =

|  | Distance d = | Hauteur h = | Ecart angulaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Tissu 1 |  |  |  |
| Tissu 2 |  |  |  |
| Tissu 3 |  |  |  |

Tolérances : 2 % pour les tissus à motifs ou trame apparente

4 % pour les tissus unis

| PROCES VERBAL |  |
| --- | --- |
| Tissu 1 |  |
| Tissu 2 |  |
| Tissu 3 |  |

7- La résistance des teintures Matériel : Le crockmeter NF en ISO 105 X 12

BUT

Tester la solidité des teintures et impressions au frottement

(Test de résistance des teintures aux frottements ISO 105X10 – ISO 105D01)

A sec

La cheville maintien le tissu témoin sur la masse

Au mouillé

La manette

- Au solvant

Pour évaluer le risque de   dégorgement et de dégradation de la teinture sur un autre matériau,

choisir judicieusement des matériaux susceptibles d’être soumis à ce test.

Le Bâti

La plaque de maintien

L’éprouvette

Préparation des matières :

Eprouvettes : 8 cm x 17 cm , 1 en sens chaîne et 1 en sens trame.

Tissu témoin de coton blanc :  5 cm x 5 cm

MODE OPERATOIRE

- Placez et fixez à l’aide d’une bague spéciale le tissu témoin sur la cheville.

- Positionnez l’éprouvette de tissu à tester sur la partie plane du bâti.

- Effectuez en 10 secondes 10 mouvements de va et vient.

- Evaluez le dégorgement sur le tissu témoin:

Utilisez l’échelle des gris clairs normalisée ; Donnez un indice de 1 à 5

- Evaluez la dégradation sur l’éprouvette :

Utilisez l’échelle des gris foncés normalisée ; Donnez un indice de 1 à 5

Pour le frottement au mouillé :

Trempez le tissu témoin de coton blanc dans l’eau

Essorez-le de façon à contenir environ son propre poids en eau

Faites l’essai

Séchez-le à température ambiante et évaluez

Pour le frottement au solvant :

Trempez le tissu témoin de coton blanc dans un solvant (perchloréthylène, essence F, ..)

Essorez-le de façon à contenir environ son propre poids en solvant ; faites l’essai

Séchez-le à l’air libre à température ne dépassant pas 60° et évaluez

| RESITANCE DES TEINTURES AU FROTTEMENT A SEC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |
| Tissu témoin : |  | Eprouvette : |
| Indice d’évaluation : |  |  |
| Dégorgement : | Dégradation |  |
| PROCES VERBAL: |  |  |

8- Test de boulochage Matériel : Abrasimètre NF G07 121

1- BUT DU TEST DE BOULOCHAGE :

Tester la résistance au boulochage.

2- MODE OPERATOIRE DE PEPARATION DU MATERIEL

1_ Couper 2 éprouvettes à l’aide du découpoir

- poser le tissu sur le socle rouge

- poser le découpoir au dessus

- exercer une pression sur le découpoir tout en tournant la poignée (1/2 tour)

2_ Placer le cercle de mousse sur le socle de plastique noir, puis l’éprouvette face à tester au dessus,   replacer l’anneau et visser les écrous.

Interrupteur

Test de boulochage patin frotteur en liège

Minuterie pour le réglage du temps de test

Anneau

Socle

3- MISE EN MARCHE DU TEST DE BOULOCHAGE :

- Choisir le patin grand diamètre (disque de liège à changer en début de test) et l’insérer sous le bloc  moteur (l’appareil doit être débranché)

- Placer le bloc moteur sur l’éprouvette.

- Régler la minuterie à 20 minutes (moyenne) et mettre en marche.

- Observer et commenter la dégradation due au boulochage. Utiliser les étalons photographiques pour le boulochage. Il faut regarder le tissu en incidence rasante et non sur le dessus.

- Donner l’indice de 1 à 5 dans la gamme de boulochage retenue (petites, moyennes ou grosses bouloches, chaîne et trame ou tricot). Voir dans document « standard photographique »

| ABRASIMETRE : TEST de BOULOCHAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avant | Après | Procès verbal : |

| ABRASIMETRE : TEST de BOULOCHAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avant | Après | Procès verbal : |

| ABRASIMETRE : TEST de BOULOCHAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avant | Après | Procès verbal : |

| ABRASIMETRE : TEST de BOULOCHAGE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Avant | Après | Procès verbal : |

9- Mesure d’épaisseur Matériel : Le mesureur d’épaisseur NFG07153 NF en ISO 5084

1- BUT

Cet appareil a pour but de déterminer l’épaisseur (comprise entre 0 et 10 mm) des matériaux :

- textiles (tricot, tissé, non tissé…)

- matériaux enduits

- caoutchouc

- matières plastiques

- cuir…

Afin de  contrôler le matériau acheté.

# 2- DESCRIPTION – MODE OPERATOIRE

Mesureur d’épaisseur manuel digital

Disque

Tissu à insérer

Palpeur

Bouton de remise à zéro

Comparateur digital

socle

- Régler le « zéro » : remonter la manette tout en haut et introduire le tissu entre les 2 disques.

- Abaisser la manette vers le bas.

- Lire la mesure d’épaisseur en mm avec l’aiguille.

Comparer les résultats obtenus précédemment avec le mesureur d’épaisseur manuel :

- uniquement pour les tissus « secs », tissus non mous ou ne s’aplatissant pas par écrasement

| Sur la largeur du tissu, relevez l’épaisseur aux endroits indiqués |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N°1 | N° 2 | N°3 | N°4 | N° 5 |
| Epaisseur |  |  |  |  |  |

- La masse surfacique Matériel : La balance électronique NF G 07 115 NF G 07 150

BUT

Déterminer la masse en grammes d’une surface de 1m² d’un matériau pour vérifier la quantité de matière reçue.

EPROUVETTE   Découper 5 éprouvettes de 100 cm².

| MODE OPERATOIRE - Mettre sous tension - Mettre en marche ON Les contrôles électroniques s’affichent et à l’écran La balance est prête pour la pesée lorsque l’écran indique 0g - Placer l’éprouvette sur le plateau - Attendre la stabilisation de la pesée et lire le résultat affiché - Calculer la masse au m² |  |  |
| --- | --- | --- |

EXEMPLE DE CALCUL

Une entreprise commande un tissu :     Laize 1,46 m

Longueur du rouleau 140m

Poids de la matière reçue = 70kg

L’entreprise ne vérifie pas le métrage en déroulant le tissu (trop de manipulations et de temps) mais en  calculant le poids au m² du tissu. Cela permet de contrôler si le métrage commandé correspond au poids de la matière réceptionnée.

| Composition éprouvette: |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  | Poids du rouleau = 70kg 70kg = 70 000g |  |
| 1 | 3,35 |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² 3,15g X cm² 70 000g |  |
| 2 | 2,95 |  |  |  |
| 3 | 3,30 |  |  |  |
| 4 | 3,2 |  | (70 000 x 100) : 3,15 = 2 222 222,22 cm² |  |
| 5 | 2,95 |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total | ### 15,75 |  |  |  |
| Moyenne | 15,75 : 5 = 3,15 |  | L (?) x 146cm = 2 222 222,22 cm² 2 222 222,22 = 15 220 cm = 152,20m 146 |  |
| Echantillon |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; 140m |  | Réellement reçu ; 152, 20 m |  | Comparaison ; + 12.20 m |

| Composition éprouvette: |  |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  |  | Poids du rouleau = 60kg 60kg = |  |
| 1 |  |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; 125m |  |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |

| Composition éprouvette: |  |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  |  | Poids du rouleau = 55kg 55kg = |  |
| 1 |  |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; 135m |  |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |

| Composition éprouvette: |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  | Poids du rouleau = ……..kg …………………..……….kg = …………………. g |  |
| 1 |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; ……….m |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |

| Composition éprouvette: |  |  | Méthode de calcul |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Essais | MASSE en g de l’éprouvette de 100cm² |  | Poids du rouleau = ……..kg …………….……….kg = ……………g |  |
| 1 |  |  | Calcul de la surface de la matière (en cm²) 100 cm² X cm² |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | (……………….. x 100) : ……….. = …………………. |  |
| 5 |  |  | Rappel calcul de surface Longueur (cm) X Largeur (cm) = Surface (cm²) |  |
| ### Total |  |  |  |  |
| Moyenne |  |  | L (?) x ……………. = ……………………….. ……………………. = ………………….. = ……… ………… |  |
| Echantillon |  |  |  |  |
| Tissu commandé ; ……….m |  | Réellement reçu ; …………… |  | Comparaison ; …………….. |

11 – Mesure du tombant d’un matériau Matériel Le drapéomètre à miroir NF 07 109 - BS 5058 - EN 9073

BUT :

Mesurer le tombant ou le drapé d’un matériau.

Couvercle à rabattre

Disque papier vu par

transparence

posé sur le dessus du

couvercle

Disque inférieur fixe

Source lumineuse

Interrupteur : allumage source lumineuse

Miroir parabolique

MATERIEL UTILISE

Disques de papier calque de différents diamètres (24, 30, 36 cm) dont on doit relever la masse en gamme à l’aide de la balance électronique.

(Ǿ 24=…………g          Ǿ30=……………g         Ǿ36=……………g)

Eprouvettes de tissu à couper (à l’aide des gabarits carton de Ǿ 24, 30, ou 36 cm)

Premier test obligatoire :

Afin d’effectuer le test « Mesure du  tombant d’un matériau » le plus approprié à la matière, effectuer un premier test avec le diamètre 30 cm. Pour le deuxième test, le choix du diamètre de l’éprouvette se fera en fonction du résultat de ce premier test.

MODE OPERATOIRE

- Tracer et couper une éprouvette ne présentant pas de défaut apparent

- Marquer le centre de l’éprouvette.

- Placer l’éprouvette en superposant son centre et le centre du disque inférieur fixe.

- Rabattre le couvercle.

- Poser un disque de papier calque de même Ǿ que l’éprouvette sur le couvercle.

- Allumer la source lumineuse du miroir parabolique.

- Attendre 30 secondes avant de dessiner le contour de l’ombre apparue sur le disque de papier calque.

- Découper sur le tracé du disque de papier calque pour enlever la partie extérieure.

- Peser le disque de papier calque afin de mesurer la masse de la surface définie grâce à l’ombre de l’éprouvette projetée par la source lumineuse.

- Procéder au calcul de la différence des 2 masses au 1/100 ème de gramme :

- la masse du disque de papier calque non découpé

- la masse du disque de papier calque découpé (selon l’ombre)

# RESULTAT du 1er TEST

- Calculer le coefficient de drapé D, en appliquant la formule suivante :

D30= M1 = Masse en g du disque de papier calque (après découpage de l’ombre) X100

M0 = Masse initiale en g du disque de papier calque

Calcul :

- En fonction du résultat de D30, on détermine le diamètre de l’éprouvette à utiliser pour déterminer le réel coefficient de drapé.

- Si D30 < 30%, utiliser des éprouvettes de 24cm de diamètre

- Si 30% > D30 > 85%, utiliser des éprouvettes de 30cm de diamètre

- Si 85% < D30, utiliser des éprouvettes de 36cm de diamètre

□    Refaire le test et appliquer à nouveau la formule, suivant la même démarche en utilisant l’éprouvette selon ce résultat.

On peut constater alors :

► Matériaux rigides le coefficient tend vers 1

► Matériaux souples le coefficient tend vers 0

| EPROUVETTE | DISQUE « COLORE » |
| --- | --- |

- Aptitude du matériau à s’imprégner d’eau Matériel : Le spray test NORMES ISO 4920 – NFG 07-05

BUT

L’utilisation du  SPRAY TEST permet de déterminer la résistance à l’absorption d’eau d’une étoffe qui subit un arrosage. L’étoffe peut avoir reçu un traitement

Hydrofuge……………………………………………………………………………………………..

Imperméabilisant……………………………………………………………………………………..

Ce test ne permet pas de mesurer la pénétration de l’eau dans le tissu.

1 - Entonnoir: Placé à 15cm au dessus de l’éprouvette et sous un angle de 45° de façon à ce que l’eau s’écoule sur le centre.

2 - Pomme d’arrosage

3 - Bâti

4 - Anneau de maintien

5 - Eprouvette

MODE OPERATOIRE

- Découper de 3 disques de 160 mm de diamètre avec le gabarit de traçage.

- Placer l’éprouvette entre les anneaux de maintien.

- Placer l’éprouvette sur la partie inclinée du bâti.

- Placer l’appareil dans un grand récipient.

- Verser 250ml d’eau dans l’entonnoir. (Attention l’écoulement de l’eau est instantané!)

- Attendre l’écoulement complet de l’eau avant d’observer.

- Effectuer la cotation de « mouillabilité »en comparant le résultat avec le standard photographique

- Donnez une cotation de 1 à 4  et une appréciation de peu à dense.

| Tissu 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu Témoin : |  | Procès verbal : |
| Indice de mouillabilité | Appréciation |  |

| Tissu 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu Témoin : |  | Procès verbal : |
| Indice de mouillabilité | Appréciation |  |

| Tissu 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tissu Témoin : |  | Procès verbal : |
| Indice de mouillabilité | Appréciation |  |

Peu                               Faible

Peu                               Faible

Peu                               Faible

Peu                               Faible

Moyen                               Dense

Moyen                               Dense

Moyen                               Dense

Moyen                               Dense

STANDARD Photo N°1

STANDARD Photo N°2

STANDARD Photo N°3

STANDARD Photo N°4